7848  Материал для изготовления этикеток методом лазерной гравировки

Техническая информация Октябрь 1998

| Описание продукта | 3М(7848 – пленочный материал с клеевым слоем, предназначенный для создания промышленных этикеток методом лазерной гравировки. Основа материала представляет два слоя гомогенных акрилатных пленок различного цвета. Изображение создается методом выжигания верхнего слоя лазерным лучом. Акриловые пленки не содержат галогены, разрушающие окружающую среду и проявляют отличную химическую и температурную стойкость. Материал обладает свойством саморазрушения при попытке отклеивания готовой этикетки от поверхности, что обеспечит защиту от подделки. |
| --- | --- |

| Строение | Цвет Толщина Верхний слой Серебряный матовый 12 мкм Основной слой Черный 50 мкм Адгезив #350Acrylic Прозрачный 30 мкм Защитный слой 80 мкм |
| --- | --- |

| Основные свойства | Улучшенная акрилатная основа обеспечивает долговечность и превосходную температурную и химическую стойкость, а также, отличную просекаемость при изготавлении этикеток. Гравировка производится Nd-YAG лазером Матовый цвет верхнего слоя обеспечивает 100%-ю читабельность при штрих-кодировании. Двухслойная основа обеспечивает долговечность, абразивную стойкость и контрастность изображения Хрупкая основа легко разрушается при отклеивании этикетки, защищая от подделок Акриловый адгезив #350 обеспечивает долговечную адгезию к различным поверхностям |
| --- | --- |

| Применения | Маркировка товаров длительного пользования Наклейки на продукцию со штрих-кодовой информацией Наклейки на узлы и агрегаты в машиностроении Гарантийные пломбы для приборов |
| --- | --- |

| Печать | В случае применения печатных способов нанесения изображения флексометод, трафаретная печать и многие другие могут быть применимы |
| --- | --- |

| Конвертация | Для получения оптимальных результатов 3М рекомендует устанавливать параметры лазера (мощность, частоту импульса, скорость) в зависимости от вида производимых этикеток (штрих-код или символы). В течение работы лазера 3М рекомендует использовать вытяжные устройства со встроенными угольными фильтрами |
| --- | --- |

| Физические свойства | Минимальная температура нанесения: +4(С Плотность материала: 90- 100 гр/м^2 Удлиннение до разрыва: 10% Прочность на разрыв: 25 (N/25,4мм^2) Воздействие 5% раствором поваренной соли в течении 170 часов при температуре 35(С без изменений Срок хранения (50% ОВ, 21(С) 2 года |
| --- | --- |

| Температурная стойкость | Материал нанесен на аллюминевую подложку 300(С в течении 1 мин 250(С в течение 7 дней - без изменений размеров 150(С в течение 14сдней - 60(С – без изменений |
| --- | --- |

| Адгезия к материалам | Материал N/25,4мм Афера сталь 30 Алюминий 30 Поликарбонат 25 АБС 28 ПВХ 30 Полиэтилен 18 Измерения проведены в соответствии с DIN 306-46, часть 1. Адгезионные характеристики,в общем, зависят от структуры поверхности, на которую наносится материал. |
| --- | --- |

| Стойкость к природным воздействиям | Ускоренный тест был проведен в установке XENON в соответствии с DIN 53387 – 2000 часов без изменений! |
| --- | --- |

| Стойкость к растворителям | Растворитель Время погружения Результат Дистиллированная 390 часов без изменений Вода при 65(С SAE 20 моторное масло 250 часов без изменений при 25(С Раствор гидроксида 200 часов без изменений натрия 30% раствор серной 300 часов без изменений кислоты Бензин ( без добавок свинца) 1 час без изменений 98% относительная влажность без изменений при 38 (С |
| --- | --- |

| Абразивная стойкость | Абразивный тест: Табор/абразив (применяется к алюминею) CS 10 колес. 500гр. на колесо до 300 циклов без изменения |
| --- | --- |

| Техника нанесения | Материал наносится на сухую и обезжиренную поверхность, при температуре не ниже +4(С. |
| --- | --- |

| Tapes & Adhesives Group |  |  | ( 3M United Kingdom PLC 2002 |
| --- | --- | --- | --- |

| 3M United Kingdom PLC 3M House, PO Box 1, Market Place, Bracknell, Berkshire, RG12 1JU | Product Information : Tel 0870 60 800 50 Fax 0870 60 700 99 | 3M Ireland 3M House, Adelphi Centre, Upper Georges Street, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland | Customer Service : Tel (01) 280 3555 Fax (01) 280 3509 |
| --- | --- | --- | --- |
| Values presented have been determined by standard test methods and are average values not to be used for specification purposes. Our recommendations on the use of our products are based on tests believed to be reliable but we would ask that you conduct your own tests to determine their suitability for your applications. This is because 3M cannot accept any responsibility or liability direct or consequential for loss or damage caused as a result of our recommendations. |

* Trademarks listed are the property of their respective owners